附件2

新建项目抽样检测不合格建筑材料情况表

| **序号** | **供应单位名称** | **产品名称** | **规格** | **批号/****生产日期** | **检验依据** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊坊福洛斯建材有限公司 | 岩棉板 | 1200×600×100mm | 2020/4/18 | DB11/T 1081-2014 | 酸度系数 |
| 2 | 北京国胜振远商贸有限公司 | 外墙保温用岩棉条 | 1200×150×70mm100kg/m3（TR100） | 2020/6/22 | GB/T25975-2018GB/T30804-2014 | 垂直于表面的抗拉强度 |
| 3 | 廊坊华伦塑业有限公司 | 玻纤网 | 160g/ m2 | 2020/5/10 | GB/T20102-2006 | 耐碱断裂强力（经向） |
| 4 | 三河市华奥新型墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200mmB05 A3.5 | 2020/9/3 | GB/T11968-2006 | 立方体抗压强度、干密度 |
| 5 | 天津大道机械有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200mmB05 A3.5 | 2020/7/15 | GB/T11968-2006 | 立方体抗压强度、干密度 |
| 6 | 天津正旺新型建筑材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200mmB06 A3.5 | 2020/6/30 | GB/T11968-2006 | 立方体抗压强度 |
| 7 | 北京家东商贸中心 | BM轻集料混凝土连锁砌块 | 395×90×195mm | 2020/5/20 | GB/T4111-2013 | 密度等级 |
| 8 | 天津科莱斯新型建材有限公司 | 轻质抹灰石膏 | L底层 | 2020/9/4 | GB/T28627-2012 | 凝结时间 |
| 9 | 北京世纪美雅商贸有限公司 | 粉刷石膏（底层） | 底层抹灰石膏 | 2020/7/18 | GB/T28627-2012 | 抗折强度、抗压强度、粘结拉伸强度 |
| 10 | 北京市新俊杰建材厂 | 粉刷石膏 | 25kg/袋 | 2020/8/30 | GB/T28627-2012 | 凝结时间、抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度 |
| 11 | 北京立异创新科贸有限公司 | 粉刷石膏 | 50kg/袋 | 2020/8/24 | GB/T28627-2012 | 凝结时间、抗折强度、抗压强度 |
| 12 | 三河宝隆建材有限公司 | 粉刷石膏 | SG-011 | 2020/7/5 | GB/T28627-2012 | 抗折强度、抗压强度 |
| 13 | 好管家（天津）管业有限责任公司 | PPR管给排水管类-给排水管材管件 | De20 | 2020/4/6 | GB/T18742.2-2017 | 静液压强度、熔融温度 |